### Fugenvergussmasse B 211

#### Bitumenbasis

Produktbeschreibung

Bituminöse Vergussmasse für Pflaster- und Asphaltfugen mit geringer Beanspruchung. Fugenvergussmasse B 211 ist ein heiß zu verarbeitendes Produkt, bestehend aus einem Destillationsbitumen mit mineralischen Zusätzen.

Das Produkt ist nicht kraftstoffresistent.

Verarbeitung:

Fugenvergussmasse bis 160 °C unter ständigem Aufrühren aufschmelzen. Überhitzung wegen

Qualitätsminderung vermeiden. Zur Staubbindung und Haftvermittlung sind die Fugen bis zur Oberkante mit Heveasol-Voranstrich zu behandeln.

Technische Daten:

Entspricht den technischen Lieferbedingungen für bituminöse Fugenvergussmassen

(TL bit Fug 82, Anforderungen Pflastervergussmasse).

Lagerung:

Vor Nässe, groben Verunreinigungen geschützt und kühl lagern.

Verbrauch:

Fugenlänge (cm) x Fugenbreite (cm) x Fugentiefe (cm) x spez. Gewicht der Vergussmasse = Verbrauch in Gramm (spez. Gewicht ca. 1,4 g/cm³).

Gebindegrößen:

18 – 21 kg und 36 – 41 kg in Pappgebinden.

Der Kunde wird durch diese Produktinformation nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Zwecke und Verfahren befreit.