### Heveasol - Tiefengrund

### verdünnbar

Produktbeschreibung

Tiefengrund ist eine umweltfreundliche, wasserverdünnbare (mit max. 3% Wasser) Grundierung auf Acrylharzbasis, bestehend aus Polymerdispersion und Additiven.

Anwendungsgebiete:

Heveasol - Tiefengrund dient zur Erhöhung der Untergrundfestigkeit von Zement, Kalkputz, Beton, Gasbeton, Gipskartonplatten und Dispersionsanstrichen. Das Produkt hat eine gute Eindringtiefe, Atmungsaktivität, Elastizität und hohe Bindekraft; für innen und außen geeignet.

Verarbeitung:

Kanister kurz schütteln. Tiefengrund kann bis maximal 1:3 verdünnt werden. Der Untergrund muss sauber und trocken sein. Sandende und saugende Untergründe werden durch Tiefengrund gefestigt. Das Produkt kann mit Malerbürste, Pinsel oder Spritzgerät aufgebracht werden. Bei stark saugfähigen Untergründen wird zweimaliges Auftragen empfohlen.

Nicht unter +6 °C verarbeiten!

Trockenzeit:

Zwischen beiden Anstrichen ca. 3 Std. austrocknen lassen. Dispersionsfarbanstriche können nach 10-12 Std. erfolgen.

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde 1 Jahr.

Frostfrei lagern.

Verbrauch:

1 Liter reicht für ca. 7m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Gebindegrößen:

1 Liter, 5 Liter und 10 Liter Kunststoffgebinde.

Der Kunde wird durch diese Produktinformation nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Zwecke und Verfahren befreit.